ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия Hard drawh low-carbon steel wire for reinforced concrete. Technical requirements | ГОСТ 6727-80* Взамен ГОСТ 6727-53 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 мая 1980 г. № 2108 срок действия установлен

с 01.01.83

до 01.01.88

Срок действия продлен до 01.01.93, ИУС 10-87

* Переиздание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1984 г. (ИУС 3-85)

Настоящий стандарт распространяется на проволоку из низкоуглеродистой стали холоднотянутую периодического профиля класса Вр1 для армирования железобетонных конструкций.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Пункт 1.1

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Исключен. Изм. № 3)

1.2. Основные параметры и размеры проволоки должны соответствовать указанным в табл. 1.

Обозначения размеров проволоки приведены на чертеже.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр проволоки | Номинальный размер а | Предельные отклонения на размер а | Глубина вмятин h | Предельные отклонения по глубине вмятин | Номинальный шаг вмятин s | Предельные отклонения по шагу вмятин | Длина выступа b | Предельные отклонения по длине выступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,0 | +0,03 0,09 | 0,15 |  | 2,0 |  | 0,6 |  |
| 4,0 | 4,0 | +0,04 0,12 | 0,20 | +0,05 0,02 | 2,5 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
| 5,0 | 5,0 | +0,05 0,15 | 0,25 |  | 3,0 |  | 1,0 |  |

(Измененная редакция. Изм. № 3)

Примечание. Номинальный шаг вмятин s и радиус сопряжения поверхности вмятин с выступами R являются справочными величинами для конструирования профилирующего инструмента и на проволоке не проверяются.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

1.3. Радиус сопряжения поверхности вмятин с выступами R для проволоки всех диаметров должен быть равен (2,5 ± 0,5) мм.

Допускается относительное смещение противоположных вмятин до 0,5s и расположение их по винтовой линии оси проволоки.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

1.4. Разность размеров а и а1 не должна превышать поля допуска на размер а.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

Пример условного обозначения проволоки номинальным диаметром 3,0 мм:

Проволока 3 Bp1 ГОСТ 6727-80.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволока должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Проволока должна изготовляться из катанки по ОСТ 14-15-193-86.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

(Измененная редакция. Изм. № 2)

2.2. Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Разрывное усилие Р, rН (кгс) | Усилие, соответствующее условному пределу текучести Р0,2,rН (кгс) | Число перегибов | Относительное удлинение 100, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее |
| 3,0 | 39 (400) | 35 (355) | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 71 (720) | 62 (630) |  | 2,5 |
| 5,0 | 106 (1085) | 97 (985) |  | 3,0 |

(Измененная редакция. Изм. № 2)

Примечания:

1. Проволока с нормированным относительным удлинением изготовляется по требованию потребителя.

2. Допускается для проволоки первой категории качества в партии до 5 % мотков с пониженным разрывным усилием не более чем на 5 %.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

(Измененная редакция. Изм. № 2)

2.3. На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, раковин.

Допускаются риски и царапины глубиной не более половины предельных отклонений на размер а и налет ржавчины.

(Измененная редакция. Изм. № 3)

2.4. Проволока изготовляется в мотках массой 500 - 1500 кг. Допускается изготовление проволоки в мотках массой 20 - 100 кг. Каждый моток должен состоять из одного отрезка приволоки. Проволока должна быть свернута в мотки неперепутанными рядами.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

2.5. Линейная плотность проволоки должна соответствовать указанной в табл. 3.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

Таблица 3

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Линейная плотность, кг, не более |
| --- | --- |
| 3,0 | 0,052 |
| 4,0 | 0,092 |
| 5,0 | 0,144 |

Расчетная площадь поперечного сечения и теоретическая линейная плотность проволоки приведены в справочном приложении 2.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки, оформленной одним документом о качестве, в котором следует указывать:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

результаты испытаний;

количество мотков;

номер партии;

массу нетто партии;

изображение государственного Знака качества для проволоки высшей категории качества.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

3.2. Размер а, разность размеров а и а1 и качество поверхности проволоки проверяют на каждом мотке.

(Измененная редакция. Изм. № 3).

3.3. Для проверки механических свойств проволоки и параметров профиля проволоки от партии должно быть отобрано 3 % мотков, но не менее 5 мотков.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для каждого вида испытаний отбирают по одному образцу с одного конца мотка.

4.2. Качество поверхности проволоки контролируется невооруженным глазом.

4.3. Размеры а и а1 проволоки измеряют микрометром по ГОСТ 6507-78.

Величина разности размеров а и а1 определяется как среднее арифметическое значение трех измерений, проведенных на участке длиной 1 м.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

4.4. Параметры профиля проволоки определяют как среднее арифметическое трех измерений, проведенных на участке длиной 1 м с каждой стороны.

Глубина вмятин h измеряется микрометром по ГОСТ 6507-78, оборудованным специальной пяткой (обязательное приложение 1).

Длина выступа b1 (измеряется отсчетным микроскопом МПБ-2, изготовленным по технической документации.

При разногласиях в измерении параметров профиля проволоки контроль проводится по линейной плотности проволоки (табл. 3).

Линейная плотность проволоки определяется как частное от деления массы двух образцов длиной 1 м, взвешенных с погрешностью до 0,001 кг, на их длину, измеренную с погрешностью до 0,001 м.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

4.5. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 12004-81.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

4.6. Испытание проволоки, на перегиб проводят по ГОСТ 1579-80. Проволока диаметром 3,0 и 4,0 мм испытывается на валиках диаметром 20 мм, а диаметром 5,0 мм - на валиках диаметром 30 мм.

При испытании проволоки образец зажимается так, чтобы вмятины были обращены к губкам прибора.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

4.7. Глубину рисок и царапин определяют удалением его зачисткой с последующим сравнительным измерением в зачищенном и незачищенном местах.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

# 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый моток массой 500 - 1500 кг должен быть равномерно перевязан по окружности не менее чем в четырех местах, а моток массой 20 - 100 кг - не менее чем в трех местах.

По требованию потребителя моток массой 500 - 1500 кг должен иметь промежуточные вязки, расположенные внутри мотка.

В качестве увязочных материалов применятся катанка по ОСТ 14-15-193-86, ГОСТ 4231-70 или термически обработанная проволока из нормативно-технической документации.

Концы мотка должны быть аккуратно уложены и легко находимы.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 4)

5.1a. Мотки проволоки массой 20 - 100 кг связывают в бухты.

Масса грузового места не должна превышать 1500 кг по согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение массы грузового места.

Грузовые места формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24597-81, ГОСТ 21650-76.

(Введен дополнительно. Изм. № 2)

5.2. К каждому мотку (бухте) должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

номер партии;

клеймо технического контроля;

изображение государственного Знака качества для проволоки высшей категории качества.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

5.3. Проволока транспортируется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование по железной дороге проводится повагонными и малотоннажными или мелкими отправками.

Допускается транспортирование проволоки в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102-75, ГОСТ 20435-75, ГОСТ 22225-76.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

5.4. Хранение проволоки - по условиям 5 ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

5.5. Транспортирование проволоки, отправляемой в районы Крайнего Севера и районы, приравниваемые к ним, проводится по ГОСТ 15846-79.

(Введен дополнительно. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)

5.6. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

(Введен дополнительно. Изм. № 2)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

# Специальная пятка к микрометру типа МК по ГОСТ 6507-78 для измерения глубины вмятин

Материал - сталь ШХ15, У10А, У12А. Твердость - НRC48-50

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# Расчетная площадь поперечного сечения и теоретическая линейная плотность проволоки

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая линейная плотность, кг |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 7,07 | 0,052 |
| 4,0 | 12,57 | 0,092 |
| 5,0 | 19,63 | 0,144 |

(Измененная редакция. Изм. № 2)

(Измененная редакция. Изм. № 3)